Изоспан AQ proff
гидро-ветрозащитная паропроницаемая усиленная мембрана

Изоспан AQ proff— материал, выполненный из полимерной микропористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном.


Изоспан AQ proff обладает водоупорностью, необходимой для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AQ proff препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Высокая прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации.

Свойства материала Изоспан AQ proff позволяют применять его в качестве:
· гидро-ветрозащиты в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и межэтажных перекрытий;
· гидроизоляции в конструкциях неутепленных скатных кровель.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение гидро-ветрозащитной мембраны Изоспан AQ proff позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: утепленные скатные кровли, неутепленные скатные кровли, каркасные стены, стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия.

Изоспан AQ proff не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия!


	Гарантия

	10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru)

	Состав

	100% полипропилен

	Форма выпуска

	Ширина, м
	1,6

	Площадь, м²
	70 / 35

	Технические характеристики

	Водонепроницаемость, ГОСТ Р 58913-2020 (п. 5.2.3)
	класс W1

	Водоупорность, мм. вод. ст.,
ГОСТ 3816-81 (п.6.2)

	не менее 1200

	Плотность потока водяного пара (при t = 20⁰С и относительной влажности
50%), г/(м2·24ч), ГОСТ 25898-2020
	450 (±100)

	Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм,
ГОСТ 31899-2-2011
	330 (±30) / 200 (±20)

	Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении, %,ГОСТ
31899-2-2011
	85 (±35) / 85 (±35)

	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в прод./попер. направлении, Н,
ГОСТ 31898-1-2011
	185 (±30) / 185 (±30)

	Воздухопроницаемость, мм/с, ГОСТ ISO 9237-2013
	воздухонепроницаем

	Масса на единицу площади, г/м2,ГОСТ EN
1849-2-2011
	185 (±5%)

	Толщина, мм, ГОСТ EN
1849-2-2011
	0,63 (±10%)

	Ширина, м, ГОСТ Р
56582-2015
	1,6 (-0,5%/+1,5%)

	Длина, м, ГОСТ Р
56582-2015
	43,75 (-0%) / 21,875 (-0%)

	Температурный диапазон применения материала
	от −60 °С до +80 °С

	Группа горючести, ГОСТ
30244-94
	Г4

	После испытаний на стойкость к искусственному старению
	         ГОСТ Р 58913-2020
(Приложение Д)

	Водонепроницаемость,
ГОСТ Р 58913-2020 (п. 5.2.3)
	класс W1

	Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм,
ГОСТ 31899-2-2011
	310 (±40) / 180 (±30)

	Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении, %, ГОСТ
31899-2-2011
	65 (±35) / 65 (±35)




